SR-67

Применяется для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), силиката, газосиликата а также, пено-полистиролбетона. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. Позволяет выполнить кладку блоков с толщиной швов от 2 мм, за счёт чего улучшается теплотехническая однородность кладки. Высокая водоудерживающая способность и адгезия обеспечивает прочную долговечную кладку. Использование данного материала вместо традиционных универсальных монтажно-кладочных смесей обеспечивает лучшие механические и теплофизические свойства кладки из ячеистого бетона.  Для внутренних и наружных работ.

Подготовка основания

Поверхность блока должна быть сухой, прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масляных и битумных пятен и других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для улучшения сцепления поверхность блоков рекомендуется увлажнить.

Приготовление растворной смеси

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,2 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг. – 4-4,5 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производиться с применением средств малой механизации (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 5-7 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента затворения. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Рекомендации при выполнении работ

Работы выполнять при температуре основания от +5 до +25°С. При работе в холодное время года для кладки блоков применять клей SR-67 PRO со специальной противоморозной добавкой, что позволяет проводить работы при температуре воздуха до -10 С, что указывается дополнительной маркировкой на оригинальной упаковке. Перед укладкой первого ряда блоков необходимо тщательно выровнять основание по уровню горизонта цементной штукатурной смесью SR-15 PRO. Небольшие неровности основания (не более 8 мм) можно предварительно выровнять клеем для блоков SR-67 PRO. После предварительного выравнивания кладку блоков можно начинать через 1 сутки. Раствор наносится на поверхность блока кельмой или шпателем, затем разравнивается зубчатым шпателем. При работе с беспазовыми блоками раствор также наноситься и на вертикальные плоскости. После укладки блок или плиту следует прижать так, чтобы толщина шва составила 2-5 мм. Положение блока корректируется в течение 10 мин. Второй и все последующие ряды кладки блоков выполняются с перевязкой. Несущие стены перевязываются кладкой или стыковка выполняется с помощью анкеров. Для дальнейшей отделки готовых выложенных стен рекомендуется использовать соответствующую штукатурку PRO (в зависимости от типа поверхности и условий эксплуатации).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Состав | Высококачественный цемент, фракционированный песок, минеральные и полимерные материалы |
| Цвет | серый |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, 28 суток | не менее 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие, 28 суток | не менее 10 МПа |
| Расход сухой смеси при толщине 2 мм | 2,5 кг/м² |
| Расход сухой смеси на 1 куб.м. блоков (блоки из ячеистых бетонов 20х30х60, шов 3 мм) | 26 кг |
| Рекомендуемая толщина шва кладки | 2-5 мм |
| Время корректировки положения блоков | 10 минут |
| Время жизни раствора | 2 часа |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Срок хранения | в течение 6 месяцев с даты изготовления |