ООО «Фирма Русеан»

ПАСПОРТ

На гравий, фракция от 5 до 20 мм

| Наименование показателя | гравий |
| --- | --- |
| 1. Зерновой состав: Частный остаток на ситах,% по массе |  |
| 20 мм | 0,5 |
| 10 мм | 30 |
| 5 мм | 63 |
| 2,5мм | 6,5 |
| 2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | не более 2 |
| 3. Содержание глины в комках | нет |
| 4. Марка по дробимости | 600 |
| 5. Марка по морозостойкости | F150 |
| 6. Насыпная плотность, кг/м.куб. | 1290 |
| 7. Влажность, % | 1,5 |
| 8. Радиационно-гигиеническая оценка А эфф | До 370 бк/кг |

Главный технолог    __________________________